ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 
(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION 
(EASC))

|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (EН 14399-5:2005) (проект RU, окончательная редакция) |
| --- | --- | --- |

БОЛТОКОМПЛЕКТЫ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО

НАТЯЖЕНИЯ КОНСТРУКЦИОННЫЕ

# Плоские шайбы

(EN 14399-5:2005, MOD)

### Настоящий проект стандарта

### не подлежит применению

### до его утверждения

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

2014

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр мостов» (ООО «НПЦ мостов»)  с учетом основных нормативных положений международных стандартов, указанных в пункте 4.

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 229 «Крепежные изделия»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №  от  20  г.)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азгосстандарт |
| Армения | AM | Армгосстандарт |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Грузия | GE | Грузстандарт |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | RU | Госстандарт России |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Туркменистан | TM | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
| Узбекистан | UZ | Узгосстандарт |
| Украина | UA | Госстандарт Украины |

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ЕН 14399-5-2005 «Высокопрочные болтовые соединения с контролируемым натяжением. Часть 5. Шайбы плоские » (EN 14399-5 High-strength structural bolting assemblies for preloading. Part 5: Plain washers) путем внесения технических отклонений, объяснение которых приведено во введении к настоящему стандарту.

Европейский стандарт EN 14399-5:2005 был разработан Техническим Комитетом CEN/TC 185 "Резьбовые и нерезьбовые механические соединительные детали и вспомогательное оборудование".

Перевод с английского языка (en).

Степень соответствия – модифицированная (MOD).

5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от … 20.. г. № межгосударственный стандарт ГОСТ (ЕН 14399-5) введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с … 201.. г.

6. Окончательная редакция.

Содержание

| 1. Область применения……………………………………………………………………………………... | 1 |
| --- | --- |
| 2. Нормативные ссылки ……………………………………………………………………………………. | 1 |
| 3. Размеры …………………………………………………………………………………………………… | 2 |
| 4. Требования к шайбам и ссылочные стандарты .……………………………………………………. | 3 |
| 5. Обозначение ………………………………………………………………………………………………. | 3 |
| 6. Маркировка ………………………………………………………………………………………………... | 3 |
| Приложение А (справочное) Разделы международного стандарта ЕN 14399-5:2005, которые применены в настоящем стандарте с модификацией их содержания для учета особенн остей межгосударственной стандартизации…………………………………………………………… | 4 |
| Приложение Б (справочное) Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам……………………………………………………………………. | 5 |

Введение

Настоящий стандарт распространяется на два технических решения комплектов конструкционных болтов, гаек и шайб (болтокомплектов). Эти решения использованы в различных системах (HR и HV) болтокомплектов (см. таблицу). Обе системы апробированы, и выбор той или иной  системы для применения осуществляет потребитель.

Однако для рабочих характеристик болтокомплекта важно, чтобы не происходило смешивание болтов и гаек из разных систем. Поэтому, болты и гайки для обеих систем стандартизированы в разных частях одного  стандарта и имеют каждый свою маркировку.

Таблица  Комплект болт/гайка/шайба

|  | Болтокомплекты Болт/гайка/шайба Система HR | Болтокомплекты Болт/гайка/шайба Система HV |
| --- | --- | --- |
| Общие требования | ГОСТ (ЕN14399-1) |
| Комплект болт/гайка | ГОСТ (ЕN14399-3) | ГОСТ (ЕN14399-4) |
| Маркировка | HR | HV |
| Класс прочности | 8.8/8 | 10.9/10 | 10.9/10 |
| Шайба | ГОСТ (ЕN14399-5) или ГОСТ (ЕN14399-6) | ГОСТ (ЕN14399-5) или ГОСТ (ЕN14399-6) |
| Маркировка | Н | Н |
| Стандарт на предварительное натяжение | ГОСТ (ЕN14399-2) |

Болтокомплекты для предварительного натяжения очень чувствительны к качеству изготовления и применяемой смазке. Поэтому важно, чтобы болтокомплекты были изготовлены одним изготовителем, который является ответственным за собираемость болтокомплекта.

По этим же соображениям важно, чтобы покрытие болтокомплекта производилось у изготовителя.

Помимо механических свойств болтокомплекта необходимо обеспечить технологические свойства, чтобы при использовании  соответствующей технологии затяжки достигалось усилие предварительного натяжения.

Для этого разработан метод  оценки пригодности болтов, гаек и шайб для натяжения, который показывает,  обеспечено ли данное технологическое свойство болтокомплекта.

В настоящий стандарт включены следующие дополнительные по отношению к требованиям международного стандарта ЕN 14399-5:2005 требования, отражающие потребности национальных экономик стран-участников ЕАСС и особенности изложения межгосударственных стандартов (в соответствии с ГОСТ 1.5 - 2001), а именно приведены нормативные ссылки на межгосударственные стандарты, добавлены виды покрытий со ссылками на соответствующие стандарты.

Указанные изменения включены в разделы 2, 4 настоящего стандарта, при этом модифицированные разделы выделены вертикальной полужирной линией, расположенной слева от измененного текста.

ГОСТ (ЕН 14399-5:2005) (проект RU,окончательная редакция)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БОЛТОКОМПЛЕКТЫ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ КОНСТРУКЦИОННЫЕ. Плоские шайбы High-strength structural bolting assemblies for preloading Plain washers

Дата введения __________

1 Область применения

Настоящий стандарт совместно с ГОСТ (ЕН 14399-1) устанавливает требования на закаленные и отпущенные плоские шайбы для соединений высокопрочных болтов и гаек с предварительным натяжением с увеличенным размером под ключ, с резьбой от М12 до М36 включительно.

Шайбы по настоящему стандарту допускается применять только под гайкой.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

| ГОСТ (ЕН 14399-1:2005) | Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Общие требования. |
| --- | --- |
| ГОСТ 9.307-89 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытие горячее цинковое. Общие требования и методы контроля. |
| ИСО 3269:2000* | Изделия крепежные. Приемочный контроль. |
| ИСО 4759-3:2000* | Изделия крепежные. Допуски. Часть 3. Плоские круглые шайбы для болтов, винтов и гаек. Классы точности А и С. |
| ЕН 13811:2003 * | Термодиффузионное цинкование. Цинковые диффузионные покрытия на железных изделиях. Технические условия |
| ИСО 10683:2000* | Детали крепежные. Покрытия, полученные при нанесении дисперсии чешуек цинка неэлектролитическим методом |

*Действует до введения ГОСТ, разработанного на основе указанного международного стандарта.

Примечание: При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов  на территории государства по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом, следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Размеры

Размеры шайб должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1.

Рисунок 1

Таблица 1 - Размеры шайб

| Номинальный размер d (номинальный размер комплектного болта) | 12 | (14) a) | 16 | (18) a) | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d1 | min. | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 37 |
|  | max. | 13,27 | 15,27 | 17,27 | 19,33 | 21,33 | 23,33 | 25,33 | 28,52 | 31,62 | 37,62 |
| d2 | min. | 23,48 | 27,48 | 29,48 | 33,38 | 36,38 | 38,38 | 43,38 | 49 | 54,80 | 64,80 |
|  | max. | 24 | 28 | 30 | 34 | 37 | 39 | 44 | 50 | 56 | 66 |
| h | nom. | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
|  | min. | 2,7 | 2,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4,4 | 4,4 | 5,4 |
|  | max. | 3,3 | 3,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 5,6 | 5,6 | 6,6 |
| a) Размеры в скобках не предпочтительны. Примечание - При нанесении на шайбы горячего покрытия окунанием, размеры шайб действительны до нанесения покрытия. |

4 Требования к шайбам и ссылочные стандарты

Таблица 2 - Технические требования

|  | Материал | Сталь |
| --- | --- | --- |
|  | Общие требования | ГОСТ (ЕН 14399-1) |
|  | Механические свойства | Твердость | от 31,0 HRC до 38,5 HRC (300 HV до 370 HV) |
|  | Допуски | Класс точности | А |
|  |  | Международный стандарт | ИСО 4759-3 |
|  | Покрытие а) | Нормальное | Тонкая оксидная пленка b) |
|  |  | Горячее цинковое | ГОСТ 9.307 |
|  |  | Термодиффузионное | ЕН 13811 |
|  |  | Ламельное | ИСО 10683 |
|  |  | Другое | по согласованию с) |
|  | Дефекты | Края не должны быть деформированы и иметь дефекты. На поверхности не должно быть заусенцев и задиров. |
|  | Приемка | Процедуры приемки см. ИСО 3269. |
|  | a) При выборе соответствующего процесса обработки поверхности (например, очистка и покрытие) следует обратить внимание на необходимость учитывать риск водородного охрупчивания, см. соответствующие стандарты на покрытия. b) Тонкая оксидная пленка без следов отслаивания с масляным покрытием, полученная в результате термообработки. c) Другие покрытия могут быть предметом переговоров между покупателем и производителем, если они не влияют на механические свойства и функциональные характеристики. Покрытия из кадмия и кадмиевых сплавов не разрешаются. |

5 Обозначение

Пример -

Закаленная и отпущенная плоская шайба номинальным диаметром  d=16мм для высокопрочных болтовых комплектов для предварительного натяжения:

Шайба ГОСТ (ЕН 14399-5) – 16

6 Маркировка

Закаленная и отпущенная плоская шайба должна маркироваться идентификационным знаком изготовителя болтокомплекта и буквой Н.  Маркировка должна быть вдавлена на одной из сторон шайбы. Схема маркировки приведена на рисунке 2.

1 – идентификационный знак изготовителя. Рисунок 2

Приложение А

(справочное)

Разделы международного стандарта ЕN 14399-5:2005, которые применены в настоящем стандарте с модификацией их содержания для учета

особенностей межгосударственной стандартизации

2 Нормативные  ссылки

EN 14399-1, Высокопрочные болтовые комплекты с контролируемым натяжением. Часть 1: Общие требования.

EN ISO 10684, Изделия крепежные. Покрытия, нанесенные методом горячего цинкования (ISO 10684:2004).

(п.2 MOD п. 2)

4 Требования к шайбам и ссылочные стандарты

Таблица 2 Технические требования

| Материал | Сталь |
| --- | --- |
| Общие требования | EN 14399-1 |
| Механические свойства |  |
| Допуски | Значения твердости | 300 HV до 370 HV (30,5HRC-38,5HRC) |
|  | Класс точности | A |
| Международный стандарт | EN ISO 4759-3 |
| Окончательная поверхность.а | Нормальная | Как сделаноb |
|  | Покрытие горячим окунанием | EN I SO 10684 |
|  | Другое | По согласованиюс |
| Дефекты | Края должны быть не деформированы и свободны от недопустимых дефектов. На поверхности не должно быть заусенцев и выступов. |
| Приемка | Процедуры приемки смотри EN ISO 3269. |
| a) Необходимо учесть риск водородной хрупкости при выборе соответствующего процесса поверхностной обработки (например очистка и покрытие), см. соответствующие стандарты на покрытия. b) "Как сделано" означает нормальное состояние поверхности, получаемое в результате изготовления с легким масляным покрытием. c) О других покрытиях можно договориться между покупателем и производителем, если покрытия не вредят механическим свойствам или функциональным характеристикам. Покрытия кадмия или кадмиевых сплавов не допускаются. |

(п.4 MOD п.4)

Приложение Б

(справочное)

Сведения о соответствии межгосударственных и национальных стандартов

ссылочным международным стандартам

| Структурный элемент | Модификация |
| --- | --- |
| Раздел 2 Нормативные ссылки | Ссылка на EN 14399-1:2005 «Высокопрочные болтовые комплекты с контролируемым натяжением. Часть 1: Общие требования» заменена ссылкой на ГОСТ ЕН (14399-1)1) «Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Общие требования». Ссылка на EN ISO 10684 « Изделия крепежные. Покрытия, нанесенные методом горячего цинкования (ISO 10684:2004)» заменена ссылкой на ГОСТ 9.3072) «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытие горячее цинковое. Общие требования и методы контроля» |
| 1) MOD – модифицированные стандарты; 2) NEQ – неэквивалентные стандарты. |

_____________________________________________________________________________________

УДК 621.882.422                                МКС 21.060.30

Ключевые слова: шайбы, шайбы к высокопрочным болтам, шайбы для металлических конструкций, конструкция и размеры, технические требования, обозначения, маркировка

_____________________________________________________________________________________

Председатель МТК(МПК)*** ____________      __________________

Ответственный секретарь МТК                         ____________      __________________

(Секретарь МПК)***

| Руководитель организации-разработчика ООО «Научно-производственный центр мостов»: |
| --- |
| Генеральный директор |  | В.С. Агеев |
| Руководитель разработки: |
| Генеральный директор |  | В.С. Агеев |
| Исполнитель: |
| Заведующий лабораторией |  | А.Н. Дерновой |
| Исполнитель |  |  |
| Ведущий инженер |  | М.П. Шурыгина |